# REZUMAT TEZA

CUPRINS

Introducere

Cap.1 Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul eroziunii cavitaţionale a bronzurilor si alamelor utilizate în fabricarea elicelor navale

1.1 Generalităţi privind aliajele de Cu-Ni-Al-Mn și aplicațiile lor

## 1.1.1 Corelaţia compoziţie chimică – microstructură - proprietăţi

1.1.2 Considerații privind utilizarea aliajelor Cu-Sn (Ni-Al) în fabricarea pieselor solicitate la cavitație

1.2 Documentare privind distrugerea prin cavitatie a elicelor navale

1.2.1 Consideraţii asupra rezultatelor obţinute pe plan naţional

1.2.2 Consideraţii asupra rezultatelor obţinute plan internaţional

1.3 Concluzii

1.4 Obiectivele tezei de doctorat

Cap.2  Stand experimental dotat cu echipament de achiziții date în timp real destinat cercetărilor de eroziune prin cavitație vibratoare

2.1 Structura sistemului ultrasonic de 20 kHz

2.1.1 Cerintele tehnice ale sistemului

2.1.2 Dimensionarea sonotrodei cu program software specializat, pentru proba cu filet interior (Specimen AMPCO 45 tip A)

2.1.3 Dimensionarea sonotrodei cu program software specializat, pentru proba cu filet exterior (specimen AMPCO 45 tip B)

2.1.4 Dimensionarea transformatorului de amplitudine cu program software  specializat, pentru frecventa vibratiilor de 20 KHz

2.1.5 Dimensionarea cu program software specializat a ansamblului rezonator mecanic, pentru specimen AMPCO 45 tip A, frecventa vibratiilor 20 KHz

2.1.6 Verificarea cu program software specializat a convertorului piezoceramic activare cavitationala, 20 KHz

2.2 Echipamente si aparatura de calibrare electroultraacustica

2.3 Generator electronic de ultrasunete 20 kHz, 500 W

2.3.1 Descriere functionare

2.3.2  Schema bloc

2.3.2.1 Filtrul de retea

# 2.3.2.2 Convertorul AC-DC

# 2.3.2.3 Modulul redresor

2.3.2.4  Modulul PFC activ

# 2.3.2.5 Modulul punte IGBT

# 2.3.2.6 Modulul driver IGBT

2.3.2.7 Filtrul corector

2.3.2.8 Modulul DDS

# 2.3.2.9 Modulul filtru si formator de semnal

2.3.2.10 Modulul convertor RMS – DC

# 2.3.2.11 Modulul de comanda si control

2.3.2.12 Interfata cu utilizatorul

# 2.4 Sistemul de achizitii date

2.5. Concluzii

Cap.3 Materialul cercetat. Metoda de testare

3.1 Materialul cercetat

3.1.1 Consideraţii privind motivele selectiei materialului

3.1.2 Prezentarea materialului

3.1.3 Aparatura utilizată pentru examinarea micro şi macrografică a structurii

3.2. Metoda de testare

3.3 Concluzii

Cap.4 Cercetarea comportării și rezistenței la eroziunea prin cavitație a aliajului  în stare livrată

4.1 Rezultatele experimentului de cavitație

4.1.1 Curbele specifice și parametrii caracteristici eroziunii prin cavitatie

4.1.2 Analiza rezultatelor experimentale

4.1.3 Investigare fenomenologică a microstructurii erodate

4.2 Concluzii

Cap.5 Îmbunătătirea prin tratament termic volumic a rezistentei la eroziune prin cavitație

5.1. Tratamentul aplicat

5.2 Rezultatele experimentul de cavitație

5.2.1 Curbele specifice și parametrii caracteristici eroziunii prin cavitatie

5.2.2 Analiza rezultatelor experimentale

5.2. 3 Investigare fenomenologică a microstructurii erodate

5.4 Concluzii

Cap.6 Tratamentul de suprafată cu fascicul laser şi rezistenta la cavitatie

6.1. Tratamentul aplicat

6.2 Rezultatele experimentul de cavitație

6.2.1 Curbe și parametrii caracteristici eroziunii prin cavitatie

6.2.2 Analiza rezultatelor experimentale

6.2.3 Investigarea fenomenologică a microstructurii erodate

6.3 Concluzii

Cap.7 Straturi de acoperire prin pulverizare şi retopire cu fascicul laser

7.1. Tratamentul aplicat

7.2 Rezultatele experimentul de cavitație

7.2.1 Curbele specifice și parametrii caracteristici eroziunii prin cavitatie

7.2.2 Analiza rezultatelor experimentale

7.2.3 Investigare fenomenologică a microstructurii erodate

7.3 Concluzii

Cap.8 Comparaţii ale rezultatelor cercetării

8.1 Influenta parametrilor fascicolului laser asupra rezistentei la cavitatie

8.2 Influenta tratamentului termic volumic asupra rezistenței la cavitație

8.3 I Influenta duritatii suprafetei asupra rezistenței la cavitație

8.4 Concluzii

Cap.9 Evaluarea rezistentei la cavitatie după durabilitatea medie cav si rezistenta normalizata Rns

9.1 Evaluarea si irerahizarea dupa durabilitatea medie cav

9.2 Evaluarea si iererhizarea dupa rezistenta normalizata la cavitatie Rns

9.3 Concluzii

Cap.10 Concluzii finale şi contribuţii originale. Noi prespective de cercetare

Bibliografie

INTRODUCERE

Eroziunea cavitaţională este prezentă în toate domeniile unde presiunea fluidelor aflate în mişcare scade sub valoarea vaporilor saturați  și se datorează concentrării energiei mecanice generată, pe arii extrem de mici, la impactul materialului cu undele de șoc și microjeturile, produse prin implozia bulelor de vapori. Această concentrare de energie determină valori ridicate ale solicitărilor mecanice care, în general, depăşesc limita de oboseală, limita de curgere şi chiar rezistenţa de rupere a tuturor materialelor cunoscute de tehnica actuală [2], [4], [15], [42], [43].

Cercetările realizate în cadrul Laboratorului de Cavitație din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, pe alamele și bronzurile navale, de tip CuNiAl, au evidențiat o rezistenţă bună  la eroziunea cavitaţională, care poate fi substanțial îmbunătățită prin diverse tratamente. Cum bronzurile de tip CuNiAl sunt scumpe, noile cercetări de eroziune prin cavitație sunt orientate și spre alte materiale, cum sunt bronzurile aliate cu mangan, de tip CuAlNiFeMn (AMPCO), datorită proprietăților mecanice foarte bune.

În pas cu noile direcții de cercetare și analiză, prin folosirea aparatelor de ultimă generație,  foarte performante,  de investigare structurală și producere a eroziunii cavitației, lucrarea de față aduce elemente importante și noi despre comportarea și rezistența la cavitație a bronzurilor aliate cu mangan, de tip CuAlNiFeMn, supuse diferitelor tratamente de îmbunătățire a comportamentului și rezistenței la cavitație.

Totodată, pentru această cercetare s-a construit un aparat vibrator cu cristale piezoceramice T2, care respectă cerințele normelor ASTM G32-2010, actualmente unic prin dotări, care asigură afișare pe ecranul calculatorului, constanța și controlul, prin computer,  a parametrilor funcționali ai procesului de eroziune.

Cap.1 Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul eroziunii cavitaţionale a bronzurilor si alamelor utilizate în fabricarea elicelor navale

Primele observaţii de eroziune cavitaţională s-au făcut asupra elicelor navale maritime de către italianul Bartello în anul 1875 [16, [29] ], [66].

Efectele negative, ale cavitației, asupra performaței unei elice navale, au fost identificate de Parsons în 1893, care a construit primul tunel pentru cavitație [13], [86], [32], [126].

Eroziunea prin cavitație, ca fenomen, practic, a fost sesizată, pentru prima dată, în 1894, când s-a constatat că viteza vasului de luptă Mauritania a crescut după schimbarea elicei. Însă, evidențierea prin cercetări a fost realizată în timpul experimentelor francezului George Rennie, efectuate pe o elice navală [3], [13], [125], [126].

Cum pentru constructorii de nave maritime și fluviale, un mare interes îl prezintă viteza de mers a navei, cele mai multe cercetări, de laborator, urmăresc hidrodinamica cavitație, respectiv modul de formare și dezvoltare a cavitației pe pala elicei, fig.1.1  [4], [29], [32].

a                                                                 b

Fig. 1.1 Vizualizarea cavitației pe un model de elice navală, testată în laborator [80]

- vârtejul cavitațional pe suprafața palei de elice; (b) cavitația atașată pe pala de elice, la periferie

Obiectivele tezei de doctorat

1 - cercetarea comportamentului și rezistenței la cavitație  vibratoare a bronzului CuAlNiFeMn (AMPCO 45), în patru stări diferite (stare livrată, tratat termic, durificat la suprafața expusă cavitației cu fascicul laser (prin trei regimuri diferite) și respectiv prin pulverizare termică urmată de tratare cu laser (două regimuri diferite)).

2 – realizarea testelor de eroziune prin cavitație în aparatul vibrator standard cu cristale piezoceramice T2 (amplitudinea vibrațiilor = 50 (m, frecvența vibrațiilor = 20000 (3% Hz, diametrul probei = 15,8 mm), construit după normele ASTM G32-2010, care, prin modificările și dotările realizate în cadrul tezei și folosirea unei interfețe, asigură afișare pe ecran, constanța și controlul, prin computer, a parametrilor funcționali ai procesului de eroziune.

3 – analiza comportării și rezistenței la eroziunea cavitației pe baza curbelor carateristice MDE(t), MDER(t) cu punerea în evidență a efectelor  compoziției chimice, a principalelor proprietăți mecanice și tipurilor de tratamente și regimuri specifice aplicate;

4 – investigarea macro și microstructurală cu aparatură optică și electronică de ultimă generație, pentru studierea mecanismului de generare și propagare a fisurilor și ruperilor, pentru fiecarea dintre tipurile de probe testate;

5- compararea rezultatelor obținute, prin folosirea metodelor recomandate de normele ASTM G32-2010 [121] și evidențierea rezistenței dobîndite prin utilizarea parametrilor rezistența normalizată la cavitație Rns și durabilitatea medie, definită de Steller [15], [114].

Noutatea tezei de doctorat:

Noutatea tezei de doctorat constă în aducerea de elemente noi și originale pentru îmbunătățirea comportamentului și creșterea rezistenței la cavitația vibratoare a bronzurilor CuAlNiFeMn prin folosirea unor tratamente noi, prin care se modifică caracteristicile mecanice și structurale ale suprafeței expuse atacului cavitației.

Cap.2  STAND EXPERIMENTAL DOTAT CU ECHIPAMENT DE ACHIZIȚII DATE ÎN TIMP REAL DESTINAT CERCETĂRILOR DE EROZIUNE PRIN CAVITAȚIE VIBRATOARE

Programul de cercetare doctorală a inclus conceperea unui proiect de modernizare a standului experimental existent, prin interfațarea acestuia cu un sistem de achiziție date în tip real, destinat cercetării de eroziune prin cavitație vibratorie.

În fig. 2.1 este prezentat acest stand cu aparatura componentă.

Fig. 2.1 Stand experimental dotat cu echipament de achiziții date în timp real destinat cercetărilor de eroziune prin cavitație vibratorie

Principalele caracteristici tehnice ale modulelor și componentelor  standului experimental, dotat cu echipament de achiziții date în timp real, sunt prezentate în tabelul 2.1

Tabelul 2.1 Elementele componente ale standului experimental-caracteristici tehnice

|  | Componenta | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ansamblul rezonator mecanic | 20 kHz +/- 200Hz |
| 2 | Generator ultrasonic | 240V/50Hz,20kHz, 500W |
| 3 | Automat programabil XBC-D2-64H | AC100~220V,DC24V Input /Output 32 |
| 4 | Interfața achiziții date | DC24V Input /Output 32 |
| 5 | Sistem operare DELL OPTIPLEX 745 | 250GB HDD,RAM 2048MB |
| 6 | Monitor LCD PHILIPS | 19’’ ,TFT, interfata DVI-D |
| 7 | Sistem vizualizare HD NetWorking PLANET | Full HD,2 Duo 2,0GHz |
| 8 | pH-metru ProMinent | pH 1...12, T=0...80 0C |
| 9 | Senzor infraroșu de temperatura OMEGA Enginnering.Inc | OB 211-MT |
| 10 | Senzor temperatură | 0-1000C |
| 11 | Suport ansamblu rezonator mecanic | Reglaj cursa 200mm |
| 12 | Recipient de activare cavitațională | 1,5 l |
| 13 | Sistem de răcire recipient activare cavitațională | 19-220 C, 5 l/ minut |
| 14 | Sistem de recirculare si filtrare | 24V DC, 5 l / minut |
| 15 | Sistem de iluminare recipient de activare | LCD, 50 LUX |
| 16 | Sistem ventilare ansamblu rezonator | 5 V DC, 1Nm 3/ minut |

# Concluzii

Având la baza schema bloc, se poate realiza un generator de ultrasunete având următoarele caracteristici tehnice:

- puterea de ieșire : maxim 2000 W

- frecvența de lucru de bază: 20 KHz, 35 KHz sau 40 KHz

- banda de captură : ±1.500 KHz

- amplitudine reglabilă in domeniul : 15÷200 (m

- timpul de procesare : maxim 30 min

Din punct de vedere al facilitaților, generatorul ce va echipa echipamentului specializat de producere a cavitației vibratoare cu ultrasunete va dispune de :

- interfața cu utilizatorul, bazată pe ecran LCD cu senzor tactil;

- suită de meniuri ce permit configurarea întregului sistem de comunicație cu calculatorul pentru transferul de date;

- diferite moduri de lucru (cu energie constantă, cu amplitudine constantă);

- semnalizarea erorilor apărute in procesul tehnologic.

Cap.3 Materialul cercetat. Metoda de testare

Selecţia bronzului CuAl10Ni5Fe2.5Mn1-AMPCO 45, pentru cercetarea comportamentului și rezistenței la eroziunea prin cavitație, are ca rațiune punerea în evidență a modului în care își modifică rezistența, respectiv comportarea la cavitație, prin aplicarea anumitor tipuri de tratamente termice şi de suprafaţă. Totodată, procedeele de tratament, folosite în cadrul lucrării, deși sunt menționate în literatură, ele nu au fost folosite pe un astfel de aliaj, constituind noutate și oferind posibilitatea de aplicare în practică, cu scopul creșterii duratei de exploatare a elicelor.

Prezentarea materialului

Compozitia chimica a materialului oferit de producator [128] este: 10% Al, 5% Ni, 2,5 %Fe, 1,0 % Mn, rest Cu.

Alte caracteristici fizice si mecanice sunt cuprinse in tabelul 3.1

Tabelul 3.1 Carcateristicile fizico-mecanice, dupa [128]

| Proprietatea mecanica sau fizică | Unitatea de masură | Valoarea |
| --- | --- | --- |
| Dimensiunea epruvetei | mm | Φ(25,4 | 25,4<Φ(50,8 | Φ>50,8 |
| Rezistența mecanică la rupere Rm | MPa | 814 | 793 | 772 |
| Limita de curgere Rp0.5 | MPa | 517 | 448 | 420 |
| Alungirea A5 | % | 15 | 18 | 20 |
| Duritatea Brinell | HB 30 | 228 | 217 | 212 |
| Duritatea Rockwell | HRC | 98 | 96 | 96 |
| Gâtuirea Z | % | 15 | 20 | 20 |
| Rezistența la compresiune | MPa | 303 | - | - |
| Reziliența | J | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Nodulul de elasticitate E | GPa | 117 | 117 | 117 |
| Densitatea ( | g/cm3 | 7,53 |

Metoda de testare

Metoda de testare folosită în cercetarea eroziunii cavitaţionale este în conformitate cu normele ASTM G32-2010 [121].  Pentru fiecare probă, suprafaţa de atac a fost lustruită la o rugozitate de Ra=0,2÷0,8 μm.

Sau încercat câte trei probe (probe din materialul în stare livrată și cu tratament termic (vezi capitolele 4 si 5), probe tratate cu laser (trei regimuri-vezi capitolul 6), probe pulverizate termic și tratate cu laser (două regimuri-vezi capitolul 7);în total 21 probe.

Testele au fost efectuate în Laboratorul de Cavitație din cadrul Universității Politehnica din Timişoara, pe aparatul vibrator cu cristale piezoceramice T2 (vezi capitolul 2).

Durata totală a fiecărui test, de 165 minute, a fost divizată în 12 perioade intermediare (câte una de 5 și 10 minute și 10 a 15 minute fiecare).

La începutul şi sfârşitul fiecărei perioade de testare, probele au fost spălate sub jet de apă (de la reţea), apă distilată, alcool, acetonă, uscate sub jet de aer cald şi cântărite.

Înainte de începerea testelor și la finalul fiecărei perioade intermediară, de testare, suprafeţele expuse cavitației au fost examinate la microscopul optic şi fotografiate cu aparatul de fotografiat Canon Power Shot A480, de mare rezoluţie, pentru a se urmări evoluţia distrugerii în suprafaţa expusă atacului.

Ca mediu lichid  s-a utilizat apă potabilă de la reţea, din considerentul că este cea mai apropiată de mediul în care sunt exploatate elicele navelor fluviale și rezultatele nu sunt semnificativ diferite de cele obținute prin testarea în apă dublu distilată, deoarece efectul chimic coroziv, este eliminat, prin păstrarea probelor, in perioadele de pauză, într-un exicator. Temperatura lichidului, pe parcursul testelor, s-a menținut la 22 ± 10C.

Pentru evaluarea si prezicerea eroziunii produsă prin cavitație, literatura recomandă utilizarea unuia sau a mai multora dintre parametrii:

- panta curbelor de pierdere masică m(t), volumică V(t) sau adâncimii  de pătrundere a eroziunii MDE(t), tg(, în zona de stabilizare [15], [53], [91],[92], [39], [66], [73], [116], [119],  fig. 3.1;

- viteza de staţionare a eroziunii (de stabilizare, finală de palier) vs [15], [66], [73], [116], fig. 3.1;

- rezistenţa normalizată la cavitaţie Rn [15], [66], [73], [114], [121];

- viteza adâncimii medii sau maxime de pătrundere a eroziunii,  MDER respectiv MDERmax, sau inversul acestora, 1/MDER respectiv 1/MDERmax, [39], [46], [47], [51], [55], [66], [73], [106], [121];

Fig. 3.1 Curbele și mărimile caracteristice utilizate în estimarea comportamentului și a rezistenței la eroziune cavitațională.

Concluzii

Materialul selectat pentru experimentări este destinat execuției elicelor navale, iar aplicarea tratamentelor de îmbunătățire a caracteristicilor de comportare și rezistență la eroziunea cavitației, prin care durata de exploatare crește, poate duce la depășirea procentului de 82 % [86] de utilizare a bronzurilor CuNiAl și CuNiAlMn la turnarea elicelor.

Aparatura și tehnica descrisă mai sus, asigură respectarea cerințelor de cercetare, precizate prin normele ASTM G32-2010 și oferă posibilitatea derulării cercetărilor la cel mai înalt nivel științific.

Cap.4 Cercetarea comportării și rezistenței la eroziunea prin cavitație a aliajului în stare DE livraRE

Rezultatele experimentului de cavitație

Testele au fost realizate în conformitate cu procedura descrisă la capitolul 3.

În figura 4.1 sunt date cele două curbe specifice comportării bronzului la eroziunea produsă de cavitația vibratoare.

- b)

Fig.4.1  Curbe specifice ale evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație:

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii   cu durata atacului

Investigarea fenomenologică a microstructurii erodate

Fig. 4.2 Imagini ale sectiunii transversale la finalul atacului cavitatiei (165 minute)-Microscopie digitala -  aparat HIROX 1300

A- zona centrala; B- zona de trecere ; C- margine

Concluzii

Valoarea redusă a abaterii standard, obținută din prelucrarea statistică, arată că bronzul AMPCO 45 s-a comportat aproximativ uniform, pe  tot parcursul atacului cavitației.

Modul de evoluție a curbelor de aproximare a punctelor experimentale și dispersia redusă, dintre punctele corespunzătoare celor trei probe, sugerează că bronzul AMPCO 45 este omogen structural, cu comportare și rezistență asemănătoare cu a materialelor cu foarte bună rezistență la cavitația vibratoare.

Microstructura de deformare plastică, este alcătuită în principal dintr-o soluie solidă α şi dintr-o proporţie redusă de eutectoid α + γ΄.

Deoarece soluţia solidă α imprimă o bună plasticitate, iar eutectoidul măreşte caracteristicile de rezistenţă mecanică, declanşarea fenomenului de cavitaţie se produce pe interfaţa celor doi constituenţi structurali şi continuă cu smulgerea grăunţilor de soluţie solidă.

Cap.5 ÎMBUNĂTĂTIREA PRIN TRATAMENT TERMIC VOLUMIC A REZISTENTEI la eroziune prin cavitație

În cadrul acestui capitol este pusă în evidență influența tratamentului termic asupra comportării și rezistenței aliajului AMPCO 45 la eroziunea produsă prin cavitația generată în aparatul vibrator cu cristale piezoceramice T2.

Tratamentul aplicat

Tratamentul termic aplicat, conform diagramei din fig. 5.1, constă în:

- Incălzire la 8900 C – Mentinere 20 min.- Racire apa, urmată de

- Incalzire 520 0 C – Mentinere 60 min.- Racire aer

Fig.5.1 Ciclograma de tratament termic

Rezultatele experimentului de cavitație

În figura 5.2 sunt prezentate rezultatele experimentele pentru adâncimea medie cumulată de eroziune MDE și viteza de pătrundere a eroziunii MDER.

- b)

Fig.5.2 Curbe specifice ale evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație:

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

Din figura 5.2a se observă că aproximarea este foarte bine realizată în ultimele 30 minute de atac al cavitației.

Din figura 5.2b se constată o foarte bună mediere, realizată de curba de aproximație, pe intervalul 90-165 minute, diferit de aproximarea din fig.5.2a.

Fotografiile realizate, la cei trei timpi caracteristici ilustrează foarte clar rezistența suprafețe atacate la eroziunea cavitației.

Investigarea fenomenologică a microstructurii erodate

Figurile 5.3-5.5 arată forța de penetrare a eroziunii în structura bronzului, determinând cratere de diverse dimensiuni.

Fig.5.3 Suprafaţa erodată prin cavitaţie (165 minute)-microscopie digitala

- Zona centrala;  C – Marginea inelul cavitaţional.

A					B				C

Fig. 5.4 Imagini ale secţiunii transversale la finalul atacului cavitaţiei (165 minute) Microscopie digitală - aparat HIROX 1300

A- Zona centrală; B- Zona de trcere ; C- marginea probei, neerodată

A                                            B                                            C

Fig.5.5 Imagini ale zonelor marcate in figura 5.7

Concluzii

Comportarea aproape identică, a celor trei probe, arată omogenitatea realizată prin tratamentul termic aplicat, în structura suprafeței atacate.

Forma curbelor de aproximare a punctelor experimentale și dispersia redusă, dintre punctele corespunzătoare celor trei probe, permite să afirm că utilizarea tratamentului termic, pentru bronzul AMPCO 45, este benefică și recomandată, dacă condițiile practice și de dimensiune ale elicei navale permit acest lucru.

Valorile reduse ale rugozităţii suprafeţei cavitate, ale adâncimii de pătrundere a eroziunii şi uniformitatea ridicată  a procesului de degradare sunt o consecinţă a durificării prin dispersie a aliajului în urma  tratamentului termic aplicat.

Cap.6 TRATAMENTUL DE SUPRAFATĂ CU FASCICUL LASER ŞI

REZISTENTA LA CAVITATIE

Tratamentul aplicat

Tratarea suprafeței probelor, supusă eroziunii prin cavitația vibratoare, s-a realizat cu fascicul laser, în trei regimuri, la care durata pulsului, frecvența de repetiție pulsuri și viteza de prelucrare au avut aceleași valori.

In cadrul experimentarilor a fost utilizată o instalație pentru sudare-tăiere cu laser Nd-YAG, marca Trumpf HL 124 P LCU, figura 6.1  - existentă în laboratorul  Institutului National de Cercetare Dezvoltare în Sudură și Incercări de Materiale (ISIM), pusă la dispoziția activităților de cercetare.

Fig.6.1 Instalația laser Nd-YAG, Trumpf HL 124 P

Parametrii specifici razei laserului, folosită în tratamentul suprafețelor probelor, sunt:

- durata puls:  5 ms,

- frecvența de repetiție pulsuri: 10 Hz,

- viteza de prelucrare: 4.07 mm/s

- puterea în impuls: 160 W, 180 W, 220 W

După prelucrare/tratare cu fascicul laser, suprafețele tuturor probelor, indiferent de regim, au prezentat cruste de forme similare, vălurite și uniform distribuite, fig. 6.2.

| Puterea în impuls 160 W | Puterea în impuls 180 W | Puterea în impuls 220 W |
| --- | --- | --- |

Fig.6.2 Forma suprafețelor (înainte de începerea atacului – minutul 0)

Rezultatele experimentul de cavitație

În figurile 6.3-6.5 sunt prezentate rezultatele experimentele pentru adâncimea medie cumulată de eroziune MDE și viteza de pătrundere a eroziunii MDER, precum și trei fotografii, realizate la timpi caracteristici, care arată evoluția distrugerii în suprafața probei.

- b)

Fig.6.3 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație (160 W):

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

- b)

Fig.6.4 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație (180 W):

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

- b)

Fig.6.5 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație (220 W):

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

Aproximarea punctelor experimentale, de curbele construite analitic, este foarte bine realizată pentru probele supuse regimului cu o putere în fasciculului laser de 180 W, fig. 6.4. Pentru celelalte aproximații, fig.6.3 și 6.5, apar diferențe între intervalul de început și de final al atacului cavitației. Zona de final, este foarte bine vizibilă în diagramele vitezelor (fig.6.3b și 6.5b), fiind bine mediată, față de prima parte a atacului.

Microfotografiile arată că, cu creșterea duratei de atac, eroziunea afectează tot mai mult crustele vălurite ale stratului atacat.

Investigarea fenomenologică a microstructurii erodate

Analizele EDX, fig. 6.6, in care sunt  prezentate si imagini SEM al structurii erodate, scot în evidenţă scăderea conţinutului în aluminiu, probabil prin evaporare şi expulzare de combinaţii chimice ale acestuia, precum şi creşteri semnificative ale concentraţiilor în carbon şi oxigen urmare a particularităţilor procesului laser (acoperirea suprafeţei cu straturi absorbante).

Fig.6.12 Microscopie SEM şi spectroscopie EDAX (160W)

Concluzii

Comportarea, aproape identică a celor trei probe, arată omogenitatea realizată prin tratamentul termic aplicat, în structura suprafeței atacate.

Abaterile punctelor experimentale, față de curbele de aproximație, arată efectul formei vălurite dată de crustele rezultate prin folosirea fasciculului laser.

Forma curbelor de aproximare a punctelor experimentale și dispersia redusă, dintre punctele corespunzătoare celor trei probe, evidențiată prin figurile 6.3a, 6.4a și 6.5a, certifică utilizarea fasciculului laser în tratarea bronzului AMPCO 45, în cazul în care acesta este folosit la fabricarea elicelor navale.

Se impune continuarea studiilor pentru stabilirea valorii maxime a puterii în impuls de la care efectul asupra rezistenței metalelor, la eroziunea cavitației, nu mai este semnificativ.

Investigaţiile metalografice atestă formarea unei microstructuri martensitice fine care justifică creşterea semnificativă a rezistenţei la eroziune cavitaţională.

Pe interfaţa strat – substrat nu se semnalează defecte de tipul porozităţilor şi microfisurilor, iar zona influenţată termic este puţin extinsă.

Analizele EDX scot în evidenţă scăderea conţinutului în aluminiu, probabil prin evaporare şi expulzare de combinaţii chimice ale acestuia, precum şi creşteri semnificative ale concentraţiilor în carbon şi oxigen, urmare a particularităţilor procesului laser (acoperirea suprafeţei cu straturi absorbante).

Cap.7 STRATURI DE ACOPERIRE PRIN PULVERIZARE ŞI RETOPIRE CU FASCICUL LASER

Rezultatele experimentul de cavitație

Pe baza pierderilor masice, s-au determinat valorile experimentale pentru adâncimile medii de pătrundere a eroziunii MDE și vitezei acesteia MDER.

- b)

Fig.7.1 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație (2400 W)

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii   cu durata atacului

- b)

Fig.7.2 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație (2600 W)

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii  cu durata atacului

Aproximarea/medierea punctelor experimentale de curbele construite analitic, MDE(t) și MDER(t), comparativ cu cele obținute pentru experimentele realizate pe probele tratate cu fascicul laser (capitolul 6), este foarte bine realizată, indiferent de puterea in impuls.

Dispersia punctelor experimentale, față de curbele de aproximare, indiferent de regim, sugerează comportamente aproximativ similare, ale probelor. Acest aspect arată că prin cele două regimuri, distrugerea produsă de cavitația vibratoare, generată cu aparatul vibrator T2, este identică. Explicația este dată de valoarea ridicată a microdurității din suprafața erodată.

Fotografiile realizate la cei trei timpi caracteristici, arată evoluția distrugerii cu durata atacului, dar nu atât de evident, datorită formei reiate a stratului depus și rezistenței conferite de microduritate.

Investigarea fenomenologică a microstructurii erodate

Analizele efectuate la microscopul optic în lumină reflectată şi la microscopul electronic cu baleiaj (fig. 7.3) asupra suprafeţelor acoperite prin pulverizare cu un amestec de pulberi oxidice şi apoi retopite cu fascicul laser vin să confirme comportarea excelentă la eroziunea prin cavitaţie, evidenţiind formarea unui strat depus, lipsit de fisuri şi de alte defecte de continuitate, cu o bună legătură cu substratul de aliaj neferos.

- - 2400W

- – 2600W

Fig. 7.3 Structura scanată -  Laser MICRO VU- Excel 664-UM

(dupa 165 minute de atac al cavitației)

Concluzii

Comportările, aproape identice, ale celor trei probe, arată omogenitatea proprietăților rezultate în stratul de pulberi, după retopirea cu fascicul laser, pe toată suprafața expusă cavitației, indiferent de puterea în impuls.

Forma curbelor de aproximare a punctelor experimentale și dispersia redusă, dintre punctele corespunzătoare celor trei probe, duce la concluzia că pulverizarea termică, urmată de retopirea cu fascicul laser, cu puteri în impuls de 2400 W sau 2600 W, pe aliaj de tip CuAlNiFeMn-AMPCO 45, este benefică și recomandată în tratarea palelor de elice navale dacă condițiile practice și de dimensiune ale elicelor permit acest lucru.

Microstructura fină şi omogenă a stratului de material compozit format la suprafaţa justifică rezistenţa mare la deformare plastică şi implicit deteriorarea uniformă şi lentă a acestuia în timpul atacului cavitaţional.

Cap.8 Comparaţii ale rezultatelor cercetării

8.1 Influența parametrilor fasciculului laser asupra rezistenței la cavitație

a) Topirea stratului superficial cu fascicul laser

Evidențierea influenței parametrilor fasciculului laser, în speță a puterii în impulsul acestuia, asupra comportării și rezistenței la cavitația generată de aparatul vibrator cu cristale piezoceramice T2, se face prin compararea curbelor specifice, obținute pentru cele trei, respectiv două regimuri, și prin compararea rezultatelor cu ale materialelor etalon, din cadrul Laboratorului de Cavitație.

In figura 8.1 sunt comparate curbele MDE(t) și MDER(t) ce caracterizează comportarea și rezistența probelor din aliaj AMPCO 45, ale căror suprafețe atacate de cavitația vibratoare, au fost prelucrate cu trei regimuri de fascicul laser, diferențiate prin puterea în impuls.

- b)

Fig.8.1 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație:

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

b) Efectul fasciculului laser folosit la retopirea stratului pulverizat termic

Diagramele din fig.8.2 arată, prin comparație, efectul parametrilor fasciculului laser, respectiv puterii în impuls, folosit pentru retopirea stratului pulverizat termic, asupra comportării și rezistenței stratului la eroziunea prin cavitație.

- b)

Fig.8.2 Compararea comportamentului și rezistenței la cavitație pe baza curbelor specifice:

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

Din evoluțiile curbelor MDE(t), fig.8.2a și MDER(t), fig.8.2b, rezultă că straturile pulverizate termic, aplicate probelor, realizate din bronz AMPCO 45 au, practic,  rezistențe și comportări identice, pe întreaga perioadă a cavitației.

8.2 Influenta tratamentului termic volumic asupra rezistenței la cavitație

În figura 8.3 este pusă în evidență comportarea și rezistența  bronzului, pentru starea de livrare (curba 3  și tratat termic (curba 4). Compararea cu oțelul etalon OH12NDL, curba 1, arată   că, indiferent de stare, bronzul AMPCO 45 are o rezistenţă foarte bună la eroziunea prin cavitaţie.

- b)

Fig.8.3 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație (comparația bronzului AMPCO  45 cu materialele etalon)

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

În figura 8.4 sunt puse în evidență comportamentele și rezistențele bronzului AMPCO 45, rezultate din prelucrarea/tratarea suprafeței expuse cavitației, prin folosirea razei laser cu trei tipuri de puteri în impulsul fasciculului (curbele 3, 4 și 5). Atât pantele curbelor, fig. 8.4a, precum și modul de atenuare, evoluție spre stabilizare, fig.8.4b, caracterizează comportamente și rezistențe deosebite la eroziunea cavitației [16], [43], [64], [66], [73].

- b)

Fig.8.4 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație (comparația bronzului AMPCO 45, tratat cu laser, cu materialele etalon)

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

Figura 8.5, arată creșterile de rezistență, la eroziunea cavitației vibratoare, conferite de pulberile depuse termic pe suprafețele probelor de bronz AMPCO 45, retopite cu fascicul laser, folosind două puteri în impuls (2400W și 2600 W).

- b)

Fig.8.5 Curbe specifice evoluției comportamentului și rezistenței la cavitație (comparația bronzului AMPCO 45 pulverizat termic și retopit cu laser, cu materialele etalon)

a) Evoluția adâncimii medii de eroziune cu durata atacului

b) Evoluția vitezei medii de pătrundere a eroziunii cu durata atacului

8.3 Influența durității suprafeței asupra rezistenței la eroziunea cavitației

Diagramele din fig. 8.8 arată foarte clar influența procedeului de creștere a durității, respectiv microdurității suprafeței, asupra rezistenței acesteia la eroziunea prin cavitație vibratoare. Se observă că atât tratamentul termic, fig.8.8a, cât și utilizarea fasciculului laser, sau a pulberilor retopite cu laser, fig.8.8b, rezistența la eroziunea cavitației tinde să

- b)

Fig.8.8 Influența durității stratului superficial al bronzurilor asupra rezistenței la cavitație

Notații:

- 1- AMPCO 45 stare livrata; 2- AMPCO M4 fara tratament; 3 - AMPCO 45 tratat termic; 4 - AMPCO M4 tratat termic;

b) 1- AMPCO M45 fara tratament; 2 - AMPCO 45 tratat laser 160 W; 3 - AMPCO 45 tratat laser  180 W; 4- AMPCO 45 tratat laser 220 W; 5 - AMPCO 45 pulverizat termic si retopit cu laser  2400 W;

6- AMPCO 45 pulverizat termic si retopit cu Laser  2600 W;

Concluzii

1. Aliajul CuAlNiFeMn – AMPCO 45, în stare livrată, are comportare și rezistență specifică materialelor cu foarte bună rezistență, superioare oțelului OH12NDL, etalon pentru rotoarele și paletele rotoarelor turbinelor din România.

2. Prin tratamente termice, clasice, de tipul celor folosite în cadrul tezei, rezistența la eroziunea cavitației crește substanțial, depășind rezistența bronzului naval CuNiAl- III RNR, folosit în fabricarea elicelor navale.

3. Procedeele de prelucrare/tratare a suprafețelor expuse eroziunii cavitației cu fascicule laser, cu puteri în impuls de 160 W, 180 W și 220 W, respectiv procedeele de acoperire prin pulverizare termică, urmată de retopire cu fascicule laser, cu puteri în impulsul laser de 2400 W și 2600 W, oferă creșteri foarte mari, ale rezistenței la atacul cavitației, cu mult peste ale stării de livrare.

4. Bronzul cercetat în cadrul tezei, AMPCO M45, indiferent de starea suprafeței probei, satisface cerințele de comportare și rezistență la eroziunea cavitației, cerute pentru piese de tipul elicelor navale.

Cap.9 Evaluarea rezistenȚei la cavitaȚie Și ierarhizarea bronzurilor cercetate dupĂ durabilitatea medie cav Și rezistenȚa normalizatĂ Rns

Evaluarea și irerahizarea după durabilitatea medie cav

Forma finală a relației de calcul a durabilității medii a cavitației, pentru materialele testate în aparatul vibrator cu cristale piezoceramice, T2, pentru o durată totală de atac ( = 165 minute este:

(9.1)

Valorile obținute pentru cele două aliaje CuAlNiFeMn- AMPCO M45, pentru toate tipurile de stări de tratament, ale suprafeței erodate, sunt afișate în tabelul 9.1

Tabel 9.1 Durabilitatea cavitațională a aliajelor cercetate

| Nr.crt. | Material | cav |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMPCO 45 FT | 2496 |
| 2 | AMPCO 45 TT | 5103 |
| 3 | AMPCO 45 TL 160 | 2987 |
| 4 | AMPCO 45 TL 180 | 4726 |
| 5 | AMPCO 45 TL 220 | 5197 |
| 6 | AMPCO 45 PT+TL 2400 | 13230 |
| 7 | AMPCO 45 PT+TL 2600 | 13990 |

9.2 Evaluarea și ierarhizarea după rezistența normalizată la cavitație Rns

Evaluarea rezistenței la cavitație a aliajelor cercetate, pentru toate stările, după valoarea parametrului rezistență normalizată la cavitație (Rns) constă în stabilirea clasei definite în tabelul 9.2 (cu oțelul OH12NDL etalon) construite de dr.ing. Alin Dan Jurchela [66], ale caror limitele au fost verificate pentru o gama foarte largă de oţeluri cercetate în Laboratorul de Cavitație, din Universitatea Politehnica din Timișoara [15], [64], [66], [73], [100].

Tabelul 9.2 Limitele domeniilor de rezistenţe la eroziune cavitaţională (material etalon OH12NDL), [73]

| Clasa | superrezistentă | excelentă | foarte bună | bună |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rns | < 0,2 | (0,2 , 0,4] | (0,4 , 0,8] | (0,8 , 1,6] |

Relaţia de calcul a parametrului Rns, conform ASTM G32-2010, este:

Rns = 						(9.2)

unde: MDERs, și MDERse, (mărimile cu indicele “e” se referă la oţelul etalon OH12NDL)- reprezintă valorile de stabilizare spre care tind vitezele de pătrundere a eroziunii, definite de curbele de aproximare MDE(t) (vezi capitolele 4-8).

Valorile parametrului Rns, afișate în tabelul 9.3, evidențiază foarte bine efectul tratamentelor aplicate suprafețelor celor două aliaje, expuse la atacul cavitației vibratoare.

Tabel 9.3  Rezistența normalizată la cavitație (etalon OH12NDL)

| Nr. crt. | Material | Rns | Clasa de rezistență |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMPCO 45 FT | 0,546 | Foarte bună |
| 2 | AMPCO 45 TT | 0,226 | Excelentă |
| 3 | AMPCO 45 TL 160 | 0,417 | Foarte bună |
| 4 | AMPCO 45 TL 180 | 0,276 | Excelentă |
| 5 | AMPCO 45 TL 220 | 0,226 | Excelentă |
| 6 | AMPCO 45 PT+TL 2400 | 0,092 | Superrezistență |
| 7 | AMPCO 45 PT+TL 2600 | 0,085 | Superrezistență |

Concluzii

Cei doi parametrii durabilitatea cavitațională, cav, și rezistență normalizată la cavitație, Rns, permit aprecierea rezistenței la cavitație, doar prin compararea rezultatelor obținute la testele realizate în același aparat sau în aparate similare, cu parametrii de funcționare identici.

Valorilor ambilor parametrii, cav și Rns, arată că, prin diverse tratamente de modificarea a structurii sau caracteristicilor mecanice, ale suprafețelor solicitate la cavitație, se pot aduce îmbunătățiri substanțiale ale rezistenței la atacul cavitației.

Dintre procedeele studiate în lucrare, pulverizarea termică urmată de retopire cu fascicul laser, asigură cea mai mare rezistență la eroziunea prin cavitație vibratoare.

După valorile parametrului cav  și clasa de ierarhizare, după valoarea parametrului Rns, rezultă că toate procedeele de tratament, studiate în teză, se pot aplica bronzurilor utilizate la turnarea elicelor navale, în scopul creșterii duratei de viață, în regim de exploatare.

Cap.10 Concluzii finale şi contribuţii originale. prespective noi de cercetare

Studiile bibliografice, cercetările experimentale și analizele realizate în cadrul programului de doctorat și prezentate în teză conduc la următoarele concluzii, cu caracter general:

- cercetarea eroziunii elicelor navale, prin cavitație, continuă să fie o problemă de actualitate și este mult amplificată în ultimii ani, ca urmare a ritmului ascendent de dezvoltare și exploatarea a navelor maritime si fluviale;

– evaluarea comportării materialelor la eroziunea cavitației este indicat să se facă atât pe baza curbelor și parametrilor caracteristici cât și pe baza microfotografiilor suprafețelor degradate, realizate la diverși timpi intermediari și final ai atacului cavitației;

- mecanismul eroziunii prin cavitaţie, al bronzurilor navale,  este similar aliajelor feroase [15], specific propagării fisurilor de oboseală, la scară microscopică, în toată suprafaţa. Cercetările realizate în cadrul tezei arată că erodarea se manifestă simultan prin mecanismele de rupere ductilă şi fisurare prin oboseală, formându-se cratere izolate şi dispersate pe toată suprafaţa;

- prin aplicarea procedeelor de durificare structurală și superficială (termic, cu laser si pulverizare termică urmată de tratare cu laser) rezistența bronzurilor de tip CuAlNiFeMn, la atacurile cavitație, se îmbunătățește simțitor.  Evident, aplicarea in practică, a unuia dintre procedeele studiate depinde  de dimensiunile elicei.

- toate formele de stare a bronzului cercetat (CuAlNiFeMn – AMPCO M45) pot fi utilizate la elicele navelor maritime și fluviale;

- prin tratamentele termice, cu laser sau pulverizare termică urmată de tratare cu laser, microduritatea suprafeței expusă atacului cavitației crește şi are efect benefic asupra rezistenței la eroziunea prin cavitație;

Contribuții personale și originale

Cele mai semnificative contribuții, cu elemente de noutate și originalitate, sunt:

-ampla documentare, care mi-a permis să cunosc modul de manifestare a mecanismului mecanic al cavitației și să explic, comparativ cu rezultatele din literatură, comportarea și rezistența bronzului AMPCO 45 la eroziunea cavitației, generată în aparatul vibrator;

- împreună cu Colectivul de cavitație, coordonat de prof.dr.ing. Ilare Bordeașu am proiectat și realizat aparatul T2, cu cristale piezoceramice (amplitudinea vibrațiilor = 50 (m, frecvența vibrațiilor = 20kHz, diametrul epruvetă – 15, 9 mm), care respectă cerințele ASTM G32-2010 și este dotat cu dispozitive pentru controlul și menținerea constantă a valorilor parametrilor funcționali, pe toată durata atacului cavitațional<

- am arătat că rezistenţa și comportarea bronzurilor de tip CuAlNiFeMn, la eroziunea prin cavitație, sunt influențate de compoziția chimică și proprietățile mecanice, in special de microduritate;

- am investigat modul în care procedeele moderne de tratament a bronzurilor (tratarea cu laser și acoperirea prin pulverizarea termică, urmata de tratare cu laser a suprafețelor expuse la cavitație) pot asigura îmbunătățirea comportamentului și rezistenței la eroziunea prin cavitație;

- am arătat că aplicarea tratamentelor termice rămâne, în continuare, soluție de creștere a rezistenței la cavitație, prin modificările structurale și de proprietăți create;

- s-a justificat necesitatea folosirii metodelor și aparatelor performante moderne de investigaţie structurală a comportării cavitaţionale. Prin investigaţiile realizate la nivel macro şi microstructural au putut fi realizate corelaţii între constituţia fazică a materialelor investigate şi comportarea cavitaţională în condiţii de laborator.

# Perspective noi de cercetare

Pe baza studiilor bibliografice și a rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul tezei consider că pentru cercetările viitoare este necesară abordarea următoarelor direcții:

– cercetarea altor variante de aliaje ale cuprului, cu compoziții și proprietăți fizico-mecanice diferite, care pot avea un preț de cost mai mic și care, prin diverse tehnici și procedee de tratament sau acoperire, pot dobândi caracteristici superioare de comportare și rezistență la eroziunea prin cavitație și asigură creșterea rezistenței la cavitație;

- lărgirea bazei de date de aliaje de cupru, cercetate în aparate vibratorii cu alţi parametrii funcționali, pentru realizarea unei clasificări după rezistența la cavitație;

- cercetarea metodelor de repararea a elicelor turnate din aliaje de cupru, degradate prin eroziunea cavitației;

Bibliografie (selecție)

- Amza. Gh., ş.a., Sisteme ultraacustice,  Editura Tehnica, Bucuresti 1988

- Anton I., Cavitatia, Vol I, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1984

- Anton I., Cavitatia, Vol II, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1985

- Anton I., Kuzman-Anton A.F., s.a., Studii si cercetari pentru determinarea comportarii la cavitatie a otelurilor marca T07CuMoMnNiCr165-Nb si T09CuMoMnNiCr185-Ti destinate turnarii rotoarelor monobloc pentru turbinele Francis, Contr. Cercet. St. 96/1985

- Apetrei, L.,  Oanca, O., Toma, C., Sirbu, A., Munteanu, A., The Influence of Entrance Parameters Above the Aluminium Ultrasonic Welding Resistance, 13th International Conference on Modern Technologies, Quality and Innovation (ModTech 2009), Iasi, ROMANIA, MAY 21-23, ISSN: 2066-3919, Pp.15-18, 2009

- Belgiu, G., Oanca, O., Ruset, V., Sirbu, NA.,  The geometry influence of the active sonotorde surfaces over the quality of ultrasonic welding for the plastic materials Annals Of Daaam And Proceedings, Vienna, Austria, Nov 25-28, 2009, Volume: 20, ISSN: 1726-9679,  ISBN: 978-3-901509-70-4, Pp: 1213-1214, 2009

- Bleoancă, E, V., Bordeaşu, I., Oancă, O., Baciu, I., Bădărău, R., Consideratii privind avariile produse la arborii turbinelor bulb de la Porţile de Fier II,  A XI-a Conferinţă naţională multidisciplinară cu participare internaţională, profesorul Dorin Pavel-fondatorul hidroenergeticii româneşti, Stiinta si inginerie,   Vol.19, Sebeş, 5-6 iunie-2011, ISSN2067-7138, pp.429-434, 2011

- Bordeaşu, I., Bădărău, R., Oancă O., Consideraţii privind criteriile de evaluare a rezistenţei materialelor la eroziunea prin cavitaţie, A XII-a Conferinţă naţională multidisciplinară cu participare internaţională, profesorul Dorin Pavel-fondatorul hidroenergeticii româneşti, Stiinta si inginerie,   Vol.22/2012, Sebeş, 3-5 iunie 2012, ISSN 2067-7138, pp.127-134, 2012

- Bordeaşu I., Eroziunea cavitaţională a materialelor, Editura Politehnica, Timişoara, 2006

- Bordeaşu I., Teză de doctorat: Eroziunea cavitaţională asupra materialelor utilizate în construcţia maşinilor hidraulice şi elicelor navale. Efecte de scară, Timişoara, 1997

- Bordeasu, I., Oanca, O., Considerations Regarding the Cavitational Damage Process on Bronze and Brass Used in the Marine Screw Manufacture, Machine Design, Vol.3(2011) No.4, ISSN 1821-1259 pp. 277-280, 2011

- Bordeaşu, I., Bădărău, R., Baciu, I.D., Bordeaşu, C-Tin., Oancă O., Contribuţii in corelarea parametrului eroziunii cavitaţionale 1/MDPR cu parametrii funcţionali ai aparatului de cercetare, A XII-a Conferinţă naţională multidisciplinară cu participare internaţională, profesorul Dorin Pavel-fondatorul hidroenergeticii româneşti, Stiinta si inginerie,   Vol.22/2012, Sebeş, 3-5 iunie 2012, ISSN 2067-7138, pp.55-61, 2012

- Bordeasu, I., Oancă, O., Cercetarea eroziunii prin cavitaţie în laboratorul de maşini hidraulice din Timişoara, A XI-a Conferinţă naţională multidisciplinară cu participare internaţională, profesorul Dorin Pavel-fondatorul hidroenergeticii româneşti, Stiinta si inginerie,   Vol.20, Sebeş, 5-6 iunie-2011, ISSN2067-7138, pp.581-588, 2011

- Bordeaşu I., ş.a., An Analytical Model for the Cavitation Erosion Characteristic Curves, Scientific Bulletin “Politehnica” University of Timişoara, Transaction of Mechanics, Tom 49(63), ISSN:1224-6077, Timişoara, p.253-258, 2004

- Breslin, J.P., Andersen P., Hydrodynamics of ship propellers, 3, Editor Cambridge University Press: United Kingdon, 2003

- Brooks J. W. Thèse de doctorat (Ph. D.). Universitè de Birmingham, 1987

- Carlton, J., Marine propellers and Propulsion, Elsevier Ltd: Oxford, 2007

- Carlton, J., Propeller service experience, in 7th Lips Symposium, 1989

- Craciunescu, C. M.; Oanca, O.,  Dehelean, D., Shape Memory Assemblies Using Ultrasonic Welding,   Symposium on Smart Materials for Smart Devices and Structures held a the Fall Meeting of the European-Materials-Research-Society,  Warsaw Univ Technol, Warsaw, POLAND, SEP 15-19, ISSN: 1012-0394,  Pp.71-76, 2008

- Crawford A.E., Tehnique  de ultrasons, Dunod,  Paris,   1959

- Dehelean, D., Onaca, O., Toma, C., Dorohoi, C., Budau, V., Craciunescu, CM., Advanced Materials Joining Using a Hybrid Ultrasonic-Electric Resistance Technique,   Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Volume 12, Issue 9, SEP 2010, ISSN: 1454-4164, Pp: 1935-1941, 2010

- Dehelean, D., Onaca, O., Improving Productivity and Quality in Plastic and Thin Metallic Plates Manufacturing by Using Ultrasonic Welding Processes, SOLDAGEM & INSPECAO,  Volume: 14,   Issue: 4,   OCT-DEC 2009, ISSN: 0104-9224,  Pp: 344-351, 2009

- Dimian M. E.,  Cercetări asupra rezistenţei la cavitaţie a aliajelor de titan cu structura bifazică, Teza de doctorat, Timișoara, 2012

- Dumitrescu S., ş. a. Calculul elicei. Bucureşti: Editura Academiei Române. 1990

- Edwin L., Frances A., Margaret W.,- Statistics Manual, Dover Publications, Inc. New York, 2010

- Frank J.P., Michel J.M., Fundamentals of cavitation. Kluwer Academic Publishers-Dordrecht/Boston/London. 2004

- Franc J.P., ş.a., La Cavitation, Mecanismes phisiques et aspects industriels, Press Universitaires de GRENOBLE, 1995

- Gal C., ş.a., Proiectarea asistata de calculator a ghidurilor de unda pentru ultrasunete, Sesiunea de comunicari stiintifice a tinerilor absolventi, Timişoara, 1988

- Garcia R., Comprehensive Cavitation damage Data for Water and Various Liquid Metals Including Correlation with Material and Fluid Properties, Technical Raport Nr. 6, The University of Michigan, 1966

- Hammitt F.G., Cavitation and Multiphase Flow Phenomena, McGraw Hill International Book Company, 1980

- Hattori S., Kitagawa T., Analysis of cavitation erosion resistance of cast iron and nonferrous metals based on database and comparison with carbon steel data,Wear, Volume 269, Issues 5-6, 19 July 2010, Pp. 443-448, 2010

- Heymmann F.J.: On the time dependence of the rate of erosion due to impingement or cavitation. [in:] Erosion by Cavitation or Impingement, A symposium presented at the 69th Annual Meeting, ASTM, Atlantic City. ASTM Special Technical Publication no.408, pp. 70-100. 1966

- Jurchela, A.D., Cercetări asupa eroziunii produse prin cavitaţie vibratorie la oţelurile inoxidabile cu conţinut constant în crom şi variabil de nichel, Teza de doctorat, Timișoara, 2012

- Jurchela A.D., Bordeaşu I., Karabenciov A., Oancă O., Cavitation resistance of stainless steels with constant chromium and carbon content, The 15th International Conference Modern Technologies, Quality and Innovation, ModTech 2011, Vadul lui Vodă, Chişinău, Republica  Moldova, vol. I, pp. 549-552, mai 2011

- Jurchela, A.D., Bordeasu, I., Mitelea, I., Oanca, I., Microstructure and Cavitation Erosion Resistance for Stainless Steels with 12 % Chromium and Variable Nickel Concentrations, METAL 2013, 22th International Conference on Metallurgy and Materials, May 15-17. 2013 , (lucrare acceptata-volum proceeding in curs de aparitie pe pag. ISI Web), 2013

- Karabenciov A.,. Cercetări asupra eroziunii produse prin cavitaţie vibratorie la oţelurile inoxidabile cu conţinut constant în nichel şi variabil de crom, Teza de doctorat, Timișoara, 2013

- Karabenciov A., Dimian M.E., Jurchela A.D., Oancă O., Cavitation resistance of stainless steels with constant nickel and carbon content, The 15th International Conference Modern Technologies, Quality and Innovation, ModTech 2011, Vadul lui Vodă, Chişinău, Republica  Moldova, vol. I, pp. 553-556, mai 2011

- Karabenciov, A, Bordeasu, I., Mitelea, I., Oanca, I., Correlations Between Cavitation Erosion Resistance and Mechanical Properties for Stainless Steels with 10% of Nickel and Variable Concentrations of Chromium, 22th International Conference on Metallurgy and Materials, May 15-17. 2013 , ISBN 978-80-87294-39-0, pp. (lucrare acceptata-volum proceeding in curs de aparitie pe pag. ISI Web), 2013

- Karimi A., Heuze J.L., -  Erosion de cavitation d’ alliages amortissants a base de magnese et de cuivre, La Houille Blanche, Nr. 7/8 – 1992

- Kuzman-Anton A.F., Influenta unor proprietati fizice ale lichidului asupra incipientei si eroziunii cavitationale, Teza de doctorat, Timisoara, 1992

- Lambert, Teză de doctorat, Deformaţia plastică şi rezistenţa la cavitaţie a oţelurilor inoxidabile austenitice, Montreal, Canada, 1998

- Mânzână M.E., Studii și cercetări experimentale privind modificările structurale produse prin cavitație-eroziune în diferite materiale metalice, Teza de doctorat, Bucuresti, 2012

- Murray-Ramos, N.A., Examining aspects of copper and brass corrosion in drinking water, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University: Virginia USA, 2006

- Mustapha A.B., Etude des mècanismes de fissuration par fatifue-corrosion de diffèrent types d’aciers inoxidables, Thesè de doctor. Montreal. 1983

- Nedeloni M.D., Cercetări privind eroziunea cavitațională pe materiale utilizate la fabricația componentelor de turbine hidraulice,  Teza de doctorat, Resita, 2012

- Oanca O.,  Pasca, N., Bordeasu, I., Mitelea, I.,  Horn Failure Analysis from Titanium Alloy Used in Ultrasonic Cavitational Process, 21st International Conference on Metallurgy and Materials Location: Brno, CZECH REPUBLIC, MAY 23-25, 2012 , ISBN: 978-80-87294-31-4,  pp. 1541-1546, 2012

- Oancă, O., Bordeasu, I., Mitelea, I., Crăciunescu, C., Phenomenology of Degradation by Cavitation for Heat Treated CuNiAlFe Bronzes, 22th International Conference on Metallurgy and Materials, May 15-17., pp.  ISBN 978-80-87294-39-0, pp (lucrare acceptata-volum proceeding in curs de aparitie pe pag. ISI Web), 2013

- Sakai I. Shima A., On a New Representative Equatton for Cavitation Damage Resistance of materials, Report No. 385, Tokyo. 1987

- Steller J. K., International cavitation erosion test - summary  of results, International Conference, Cambridge, 1992

- Thiruvengadam A.,  Preiser H. S., - On testing materials for cavitation damage resistence,Report. 233 – 3, 1963.

- Turc C, A, Oanca O. V., V., Tool Holding Device with Incorporated Ultrasound Activation System for Machining by Chip Removal, Grinding And Ultrasonic Erosion, Patent Number(s): RO128369-A0, 30 May 2013

- Xiao-ya Li, Y.-g.Y., Zhen-min Xu, Hian-guo Li, Cavitation erosion behavior of nickel-aluminum bronze weldment. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol.13: p. 1317-1324, 2003

- *** (2010). Standard method of vibratory cavitation erosion test,  ASTM, Standard G32-10

- *** www.sciencedirect.com.Zheng Y.G., Luo S.Z., Ke W., Cavitation erosion–corrosion behaviour of CrMnB stainless overlay and 0Cr13Ni5Mo stainless steel in 0.5M NaCl and 0.5M HCL solutions,

- *** http://www.uni-duisburg.de/FB7/IST/links/Klassif.html], Uni-Duisburg FB IST: Liste der Klassifikationsgesellschaften und Organisationen

- *** Registrul Naval Roman, Reguli pentru clasificarea şi construcţia navelor maritime, Vol. V, Bucureşti, 1986

- *** http://www.ampcometal.com/common/datasheets/us/A45_EX_E_US.pdf

- *** http://www.ampcometal.com/common/datasheets/en/AM4_EX_E.pdf

***www.sulzer.com/as/-/media/.../TS_MaterialGuide_EN_052012.pdf‎, Thermal Spray Materials Guide