# Text boxes

Teza conţine studii asupra sistemelor oxidice pe bază de cobalt având ca obiectiv obţinerea şi studiul asupra sistemului      CoxFe3-xO4 de tip ferită de cobalt (CoFe2O4) nedispersată şi dispersată în matrice de SiO2.

Cunoştinţele teoretice asupra fenomenelor magnetice au atins un stadiu avansat, putând oferi aplicaţii valoroase ale acestor nanomateriale magnetice. Perspectiva utilizării acestora în terapia cancerului, în tratarea tumorilor mamare face ca cercetătorii să aibă preocupări deosebite în realizarea unor sisteme oxidice nanometrice care să îndeplinească proprietăţile necesare unor astfel de aplicaţii.

Principalele contribuţii revendicate:

Obţinerea feritei de cobalt în sistemul CoxFe3-xO4 pentru x=0.5,1.0,1.5 din precursori de tip carboxilaţi (oxalat, glioxilat, malonat,lactat),cu proprietăţi magnetice  performante(ciclu de histereză pronunţat, relaxare magnetică accentuată, anizotropie magnetică ridicată). Obţinerea prin metoda sol-gel modificată (originală) a nanocompozitelor CoxOy/SiO2 prin descompunerea termică a precursorilor de tip carboxilat de Co(II) înglobaţi în matricea de silice. Formarea nanocompozitei CoFe2O4 ca fază unică dispersată în matricea de silice în domeniul de temperatură  de 300-1000°C prin descompunerea termică a amestecului de carboxilaţi de Co(II) şi Fe(III). Diametrul mediu al cristalitelor de CoFe2O4 este de 3-5 nm.

Nr. rapoarte de cercetare (referate de doctorat, granturi ş.a.):5

Nr. lucrări comunicate la conferinţe şi congrese: 9

Nr. articole publicate în reviste de specialitate:7

Valorificări până la momentul susţinerii tezei:

Rezumat:

Autor:  ing. Thomas Dippong

Referenţi ştiinţifici: 	Prof. dr. ing. Nicolae Doca

C.P.1. dr. ing. Cecilia Savi

Prof. dr. ing Ilie Julean

Conducător ştiinţific:  Prof. dr. chim. Mircea Ştefănescu

Data susţinerii: 18.12.2008

Nr. Pagini: 148

Nr. Figuri: 128

Nr. Tabele: 35

Nr. de titluri bibliografice: 282

NANOMATERIALE PE BAZĂ DE COBALT NEDISPERSATE

ŞI DISPERSATE ÎN MATRICE DE SILICE

Teză susţinută pentru obţinerea titlului de doctor în domeniul de doctorat

ştiinţe inginereşti - chimie

(sinteză)

I.O.S.U.D. Universitatea “Politehnica” din Timişoara              2008 / 2009

Catalogarea în seriile Teze de doctorat ale UPT – Editura Politehnica:

Seria: 2

Nr: 9

ISSN: 1842-8444

ISBN:978-973-625-640-0