REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Din analiza situaţiei economice industriale existente în Romania şi străinătate, rezultă că pentru temperaturi de lucru în exploatare care depăşesc 800°C, combinat cu acţiunea  unor medii corozive, rezultate bune dau oţelurile inoxidabile termostabile de tip V4AExtra.

Lucrarea s-a axat pe cercetări de laborator şi industriale având ca scop studierea influenţei factorilor tehnologici şi a dinamicii procesului de încălzire şi răcire asupra modificărilor structurale, luâd ca reprezentativ acest oţel, folosit în present în ţările Uniunii Europene.

Cercetările au clasificat influenţa duratei de menţinere asupra dispersiei fazelor secundare în masa de bază a soluţiei solide, şi stabilesc domeniul cu plasticitatea optimă pentru oţelurile din această categorie.